**Section 604.TABLE A Steel Pipe**

**Table A**

**STEEL PIPE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SIZE | DIAMETER(inches) | THICKNESS(inches) | WEIGHT PER FOOT(pounds) |
|  | EXTERNAL | INTERNAL |  | PLAIN ENDS(calculated) | WITHTHREADS AND COUPLINGS(nominal) |
| 6 id. | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 18.97 | 19.18 |
| 8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 28.55 | 29.35 |
| 10 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 40.48 | 41.85 |
| 12 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 49.56 | 51.15 |
| 14 od. | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 54.57 | 57.00 |
| 16 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 62.58 |  |
| 18 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 70.59 |  |
| 20 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 78.60 |  |
| 22 | 22.000 | 21.000 | 0.500 | 114.81 |  |
| 24 | 24.000 | 23.000 | 0.500 | 125.49 |  |
| 26 | 26.000 | 25.000 | 0.500 | 136.17 |  |
| 28 | 28.000 | 27.000 | 0.500 | 146.85 |  |
| 30 | 30.000 | 29.000 | 0.500 | 157.53 |  |
| 32 | 32.000 | 31.000 | 0.500 | 168.21 |  |
| 34 | 34.000 | 33.000 | 0.500 | 178.89 |  |
| 36 | 36.000 | 35.000 | 0.500 | 189.57 |  |